NOTIFICATION

Révision

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: THAÏLANDE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Thai Industrial Standards Institute - TISI (Office thaïlandais de normalisation industrielle), Ministry of Industry (Ministère de l'industrie) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: WTO/TBT Enquiry Point and Notification Authority (Point d'information OMC sur les OTC et autorité responsable des notifications) Thai Industrial Standards Institute - TISI (Office thaïlandais de normalisation industrielle) Ministry of Industry (Ministère de l'industrie) Téléphone: (662) 202 3504, 202 3523 Fax: (662) 202 3511, 354 3041 Courrier électronique: thaitbt@tisi.go.th Site Web: http://www.tisi.go.th/ |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Acier plat laminé à chaud (SH 7208; ICS 77.140.50) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Draft Thai Industrial Standard for Hot Rolled Flat Steel for General Structure (Projet de norme industrielle thaïlandaise pour l'acier plat laminé à chaud pour construction générale) - TIS 1479-25xx (16 pages, en thaï) |
| 6. | Teneur: L'Office thaïlandais de normalisation industrielle (TISI) propose de supprimer la norme TIS 1479-2541 (1998) (Bobines, bandes, tôles et feuillards en acier au carbone laminés à chaud pour construction générale) et de la remplacer par la norme TIS 1479-25xx (Acier plat laminé à chaud pour construction générale) qui sera mise en application en tant que norme obligatoire. Le projet de norme notifié s'applique à l'acier (allié et non allié) plat laminé à chaud pour construction générale (ponts, navires, matériel roulant, par exemple). Il couvre les points suivants: types et qualités; composition chimique; propriétés mécaniques; masse brute, dimensions et tolérances; prescriptions générales; marquage et étiquetage; échantillonnage et critères de conformité. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Sécurité, protection des consommateurs et prise en compte des changements dans la conception et la production |
| 8. | Documents pertinents: JIS G 3101:2010 Rolled steels for general structure (Aciers laminés pour construction générale) JIS G 0321:2010 Product analysis and its tolerance for wrought steel (Analyse de produit et tolérance pour l'acier forgé) JIS G 3193:2008 Dimensions, mass and permissible variations of hot rolled steel plates, sheets and strips (Dimensions, masse et écarts admissibles des tôles, feuilles et bandes en acier laminées à chaud) ISO 404: 2013 Steel and steel products - General technical delivery requirements (Aciers et produits sidérurgiques - Conditions techniques générales de livraison) ISO 4995:2014 Hot-rolled steel sheet of structural quality (Tôles en acier de construction laminées à chaud) ISO 6316:2012 Hot-rolled steel strip of structural quality (Feuillards laminés à chaud en acier de construction) ISO 6929:2013 Steel products - Vocabulary (Produits en acier - Vocabulaire) TIS 2172 Part 1-2556 (2013) Metallic materials - tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (TIS 2172 Partie 1-2556 (2013) Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1: Méthode d'essai à température ambiante) |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: À déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: À déterminer |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à partir de la notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: WTO/TBT Enquiry Point and Notification Authority (Point d'information OMC sur les OTC et autorité responsable des notifications) Thai Industrial Standards Institute - TISI (Office thaïlandais de normalisation industrielle) Ministry of Industry (Ministère de l'industrie) Téléphone: (662) 202 3504, 202 3523 Fax: (662) 202 3511, 354 3041 Courrier électronique: thaitbt@tisi.go.th Site Web: http://www.tisi.go.th/ https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_1039_00_x.pdf |