NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: OUGANDA Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Uganda National Bureau of Standards (Office national de normalisation) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Béton frais. Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du n° 38.01 (SH 3816), Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés (SH 6810), - Mortiers et bétons, non réfractaires (SH 382450). Béton et produits en béton (ICS 91.100.30). |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: DUS 1841:2017. Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method (Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la teneur en air du béton frais - Épreuve sous pression), 25 page(s), en anglais |
| 6. | Teneur: Le projet de norme ougandaise notifié établit une méthode de détermination de la teneur en air du béton frais par observation des changements de volume du béton liés aux changements de pression. Cette méthode d'essai est destinée à être utilisée pour les bétons et les mortiers confectionnés avec des granulats relativement denses pour lesquels le facteur de correction peut être déterminé de façon satisfaisante à l'aide de la technique décrite dans la section 6. Elle ne s'applique pas aux bétons de granulats légers, au laitier de haut fourneau refroidi à l'air ou aux granulats à forte porosité. Pour ces produits, il convient d'utiliser la méthode d'essai C173/C173M. La méthode d'essai notifiée ne s'applique pas non plus au béton non plastique tel que celui qui est couramment utilisé dans la fabrication de tuyaux et d'éléments de maçonnerie. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Sans objet. |
| 8. | Documents pertinents: ASTM C231/C231M-10. Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method (Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la teneur en air du béton frais - Épreuve sous pression). |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: Décembre 2017 Date projetée pour l'entrée en vigueur: Sans objet |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: |