NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: OUGANDA Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Uganda National Bureau of Standards (Office national de normalisation) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Mélanges de bétons. Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du n° 38.01 (SH 3816), Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés (SH 6810), - Mortiers et bétons, non réfractaires (SH 382450). Béton et produits en béton (ICS 91.100.30). |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: DUS 1843:2017. Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance (Méthode d'essai normalisée pour la détermination du temps de prise des mélanges de bétons par résistance à la pénétration), 14 page(s), en anglais |
| 6. | Teneur: Le projet de norme ougandaise notifié porte sur la détermination du temps de prise du béton, avec un affaissement supérieur à zéro, en mesurant la résistance à la pénétration du mortier tamisé issu du béton mélangé. Cette méthode d'essai n'est destinée à être utilisée que lorsque les essais effectués sur des fractions de mortier sont susceptibles de fournir les renseignements requis. Elle peut aussi être utilisée avec des mortiers préparés et du coulis de ciment. Cette méthode d'essai est destinée à être appliquée dans des conditions contrôlées en laboratoire et dans des conditions en chantier. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Sans objet. |
| 8. | Documents pertinents: ASTM C403/C403M-16. Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance (Méthode d'essai normalisée pour la détermination du temps de prise des mélanges de béton par résistance à la pénétration). |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: Décembre 2017 Date projetée pour l'entrée en vigueur: Sans objet |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: |