NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: TANZANIE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Tanzania Bureau of Standards (Office tanzanien de normalisation) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Équipements de cuisine (ICS 97.040) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: MEDC 02 (353) CD1 - Wrought aluminium and aluminium alloys for manufacture of cookware - Sheets, strips and plates - Specification (Aluminium brut et alliages d'aluminium pour la fabrication d'ustensiles de cuisine - Tôles, bandes et plaques - Spécifications), 10 pages, en anglais |
| 6. | Teneur: Le projet de norme tanzanienne notifié établit les exigences applicables aux tôles, bandes et plaques en aluminium brut et en alliages d'aluminium utilisées dans la fabrication d'ustensiles de cuisson destinés à un usage domestique et à la restauration. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Exigences en matière de qualité |
| 8. | Documents pertinents: TZS 4: 1979. Rounding off numerical values TZS 642: 2000. Metallic materials - Tensile strength test BS EN 573-3:2019. Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition BS EN 602:2004. Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Chemical composition of semi products used for the fabrication of articles for use in contact with food BS EN 485-2:2016+A1:2018. Aluminium and aluminium alloys. Sheet, strip and plate -Part 2: Mechanical properties DIN EN 515:2017. Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper designations IS 737:2008 (Reaffirmed 2018). Wrought Aluminium and Aluminium Alloy Sheet and Strip for General Engineering Purposes - Specification IS 21:1992 (Reaffirmed 2017). Wrought Aluminium and Aluminium Alloys for Manufacture of Utensils - Specification IS 5052:1993 (Reaffirmed 2003). Aluminium and its alloys - Temper designations |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: janvier 2021 Date projetée pour l'entrée en vigueur: 6 mois à compter de la date d'adoption |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Renseignements: Mme Bahati Samillani (NEP officer) et M. Clavery Chausi Tanzania Bureau of Standards (TBS) Morogoro/Sam Nujoma Road, Ubungo P O Box 9524 Dar Es Salaam +(255) 22 2450206 nep@tbs.go.tz; bahati.samillani@tbs.go.tz http://www.tbs.go.tz https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6750_00_e.pdf |