NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: UGANDA Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Oficina Nacional de Normas de Uganda. Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios, excepto los productos de la partida 38.01. (SA 3816). Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas (SA 6810). Mortero y hormigón no refractarios (SA 382450). Hormigón y productos de hormigón (ICS 91.100.30) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de norma de Uganda DUS 1844:2017, Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing (Ensayo normalizado para determinar la resistencia del hormigón a un ciclo rápido de congelación y descongelación). Documento en inglés (13 páginas). |
| 6. | Descripción del contenido: el proyecto de norma de Uganda notificado establece un método para determinar en laboratorio la resistencia de muestras de hormigón a ciclos de congelación y descongelación repetidos rápidamente, mediante dos procedimientos: Procedimiento A: ciclo rápido de congelación y descongelación en agua; Procedimiento B: ciclo rápido de congelación al aire y descongelación en agua. La finalidad de ambos procedimientos es determinar los efectos de estas variaciones en las propiedades del hormigón, en concreto la resistencia a estos ciclos de congelación y descongelación. Ninguno de estos métodos está previsto para obtener una estimación cuantitativa del tiempo de uso que se puede esperar de un determinado tipo de hormigón. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: no procede |
| 8. | Documentos pertinentes: Norma ASTM C666/C666M-16, Ensayo normalizado para la determinación del tiempo de fraguado de mezclas de hormigón, por resistencia a la penetración. |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: diciembre de 2017. Fecha propuesta de entrada en vigor: no procede. |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de notificación. |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución: |