NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Chile Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Dirección General de Obras Públicas Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Tuberías de PE reforzado con acero para fluidos a presión. |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: NCh 3429:2020 "Sistemas de Tuberías de PE reforzado con acero para fluidos a presión - Tuberías" (21 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Esta norma establece los requisitos y los métodos de ensayo que deben cumplir las tuberías de PE reforzado con malla de acero electrosoldada, para la conducción de fluidos a presión. Esta norma se aplica a la matriz de polietileno y a la malla de alambre de acero electrosoldada de refuerzo. Esta norma aplicaría a tuberías para la conducción de agua fría y caliente bajo presión a temperaturas desde 0°C hasta 80°C. Esta norma también aplica a tuberías para transportar fluidos a presión para usos industriales, tales como petróleo, minería, entre otras aplicaciones, hasta 70°C. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad |
| 8. | Documentos pertinentes: NCh409/1:2005, Agua potable - Parte 1: Requisitos. ISO 1183-1:2012, Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method. ISO 291:2008, Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing. ISO 877, Plastics Methods of exposure to solar radiation. ISO 1167-1:2006, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure – Part 1: General method. ISO 760:1978, Determination of water - Karl Fischer method (General Method). ISO 3126:2005, Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions. ISO 6964:1986, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis - Test method and basic specification. ISO 4437-1:2014, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General. ISO 11357-6:2008, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT). ISO 2505, Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters. |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: - Fecha propuesta de entrada en vigor: - |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Teatinos 180, piso 11 Teléfono: (+56)-2-22827 5250 Correo electrónico: tbt_chile@subrei.gob.cl Para acceder a la visualización de dichas normas, debe ingresar en https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos: Empresa: SUBREI-003 Usuario: subrei Contraseña: subrei |